## Slide 1: The emergence of perovskite
Mixed organic-inorganic hallide perovskite- easy fabrication / strong solar absorption /
Low non-radiative carrier recombination rate(옛날에 찾았던 기억으론 전자가 양공과 다시 합쳐지는 비율)
단점: 납이 주성분/수분과 UV를 만나면 degradation
ABX3(A,B는 양이온, A>B,) tolerance factor t / octahedral factor u
(t = (RA + RX)/ {√2(RB + RX)/ u= RB/RX
A는 유기물, 메틸 암모늄 RA = 0.18 nm 이외에도 에틸암모늄 포르미디늄등도 이용됨
X는 hallide I,Br,Cl
B는 Pb,Sn Sn이 더 이상적인 밴드갭에 가깝지만 안정성문제

## Slide 2: 지금까지의 결과
Miyasaka CH3NH3PbBr3 2.2%아이오인으로 바꿔서 3.8% / lithium halide을 이용한 고체 HTM(hole transporting medium)
Park 표면을 TiO2로 처리 6.5% / 흡수력이 좋아짐 / 전해질 용액에 녹음(여전히 안정성 문제)
Park&Gratzel spiro-MeOTAD HTM 원래 LED에 쓰이는 거지만 사용 / 유기용매에 녹인후 용매를 날려보내면 용매가 표면의 TiO2를 뚫고 증발됨.
Sanith spiro-MeOTAD를 이용. I-Cl mixing / TiO2를 Al2O3로 대체 / TiO2를 표면에 붙일때 얇은 페로브층을 더하여 ETA(extremely thin absorber) cell를 만듬 분야 개척
종합적으로 12.0%까지 도달
Br 함량이 낮으면 초기 효율은 높지만 곧 degrade Br 함량이 높은것이 더 안정.
16.2% I-Br mixing / poly-triarylamine HTM / TiO2와 perovskite층의 두께비를 적절히 조절

## Slide 3
ETM-FTO(F-doped tin oxide) /